PROPUESTA DE INICIO DE PROYECTO

Modelo térmico unidimensional del revestimiento refractario de una olla de acería para la determinación del tiempo mínimo de precalentamiento

Rodrigo — Ingeniería en Metalurgia y Fundición

Instituto Tecnológico de Saltillo · Tecnológico Nacional de México

17 de agosto de 2026

1. RESUMEN EJECUTIVO

Se propone desarrollar un modelo térmico transitorio unidimensional del revestimiento refractario de una olla de acería, con el fin de conocer el perfil de temperatura a través de las cinco capas del revestimiento en los distintos momentos del ciclo y, a partir de él, determinar el tiempo mínimo de precalentamiento que evita el choque térmico del refractario, el enfriamiento excesivo del acero y la infiltración por apertura de juntas.

El problema de fondo es que la única variable térmica que hoy se mide en la olla —la temperatura de la cara caliente leída con pirómetro— no informa sobre el estado del revestimiento. La cara caliente responde en minutos y el conjunto del revestimiento en decenas de horas: con los espesores y propiedades del caso de referencia, la constante de tiempo del revestimiento resulta de 28 horas. Una olla puede mostrar 1100 °C en la superficie con el 90 % de su masa refractaria todavía fría. El modelo existe precisamente para ver lo que el pirómetro no ve.

El desarrollo se plantea en cinco versiones sucesivas, cada una con un producto verificable y un criterio de aceptación explícito: un modelo estacionario que sirve de verificación y de condición inicial; un modelo transitorio de espesor constante acotado a la etapa de enfriamiento, que es el alcance acordado para la primera entrega; su extensión al precalentamiento, que produce el entregable operativo; la extensión al ciclo completo; y finalmente la incorporación del desgaste del revestimiento con el número de coladas. Se propone construir la versión estacionaria en hoja de cálculo y todas las versiones transitorias en Python.

La propuesta se apoya en un cuerpo bibliográfico verificado de veinticinco fuentes. El trabajo de Volkova y Janke (2003) es el antecedente más cercano al modelo objetivo y demuestra que una formulación de Fourier multicapa por etapas reproduce mediciones industriales; Glaser, Görnerup y Sichen (2011) constituyen la referencia específica del precalentamiento; Zimmer y colaboradores (2008) aportan datos de perfil medido y evidencia de resistencia térmica de contacto entre capas; Campos y colaboradores (2020) cuantifican el compromiso entre aislar y sobrecalentar la cara caliente; y Ali y colaboradores (2020) enlazan el perfil térmico con la apertura de juntas y por lo tanto con el riesgo de infiltración.

2. OBJETIVO

2.1 Objetivo general

Desarrollar y validar un modelo térmico transitorio unidimensional que entregue el perfil de temperatura a través del espesor de las capas del revestimiento refractario de una olla de acería, con la finalidad de definir el tiempo mínimo de precalentamiento necesario para recibir acero líquido de forma segura, evitando el choque térmico del refractario, el enfriamiento del acero y la infiltración por apertura de juntas.

2.2 Objetivos específicos

– OE-1: Formular el problema de conducción transitoria unidimensional en coordenadas cilíndricas para un revestimiento de cinco capas, con propiedades dependientes de la temperatura y condiciones de frontera radiativas y convectivas.

– OE-2: Construir y verificar un modelo estacionario multicapa que sirva como caso de verificación del código transitorio y como generador de la condición inicial.

– OE-3: Implementar el modelo transitorio en Python mediante volumen finito con esquema implícito, y verificarlo contra solución analítica, balance de energía e independencia de malla.

– OE-4: Simular la etapa de enfriamiento de la olla vacía, entre el fin de colado en el caster y el inicio del precalentamiento, y entregar el perfil de temperatura que ingresa al precalentador en función del tiempo de espera.

– OE-5: Extender el modelo a la etapa de precalentamiento y determinar el tiempo mínimo requerido en función del estado térmico inicial de la olla.

– OE-6: Establecer un criterio cuantitativo de olla precalentada que no dependa únicamente de la temperatura de la cara caliente, sino también del estado térmico del interior del revestimiento.

– OE-7: Validar el modelo contra mediciones de temperatura de coraza y de cara caliente obtenidas en una colada instrumentada.

– OE-8: Incorporar la pérdida de espesor de la capa de trabajo con el número de coladas y evaluar su efecto sobre el tiempo de precalentamiento requerido.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

3.1 Contexto operativo

Entre el fin de la colada continua y el siguiente sangrado, la olla queda vacía y se enfría. Después pasa por el precalentador durante un tiempo que en la práctica se fija por costumbre, por disponibilidad del equipo o por la lectura de un pirómetro sobre la cara caliente, y a continuación recibe acero a más de 1600 °C. El tiempo que la olla permaneció vacía antes de entrar al precalentador es muy variable —desde unos quince minutos en rotación normal hasta varias horas tras un paro de la máquina de colada— y determina por completo el estado térmico con el que la olla llega al precalentador.

Esa variabilidad no se traduce hoy en una decisión diferenciada: la olla que estuvo quince minutos vacía y la que estuvo ocho horas suelen precalentarse el mismo tiempo. El resultado es que unas ollas se precalientan de más, con desperdicio de gas, inmovilización del equipo y oxidación del carbono del refractario, y otras se precalientan de menos, con las consecuencias que se describen enseguida.

3.2 Los tres modos de falla y su origen común

Vaciar acero en una olla insuficientemente precalentada produce tres efectos simultáneos que suelen tratarse como problemas separados, y que en realidad tienen el mismo origen físico: un perfil de temperatura insuficientemente desarrollado hacia el interior del revestimiento.

– Choque térmico del refractario: la cara caliente pasa a la temperatura del acero en segundos mientras el interior sigue frío. El gradiente resultante genera esfuerzos térmicos que, con restricción total, valen σ = E·α_t·ΔT/(1 − ν). Para un MgO-C con E ≈ 10 GPa, α_t ≈ 1 × 10⁻⁵ K⁻¹ y ν = 0.2, un gradiente de apenas 100 °C a través de la capa de trabajo produce 12.5 MPa, del orden del módulo de ruptura del material. El marco de análisis es el de Kingery (1955) y Hasselman (1969).

– Enfriamiento del acero: el revestimiento frío absorbe energía del baño en los primeros minutos. Con los espesores del caso de referencia, la capa de trabajo por sí sola almacena el 63 % de la capacidad térmica del revestimiento; llenarla de energía a costa del acero obliga a sobrecalentar en el horno. Campos y colaboradores (2020) cuantificaron efectos de esta magnitud al comparar diseños de revestimiento, con diferencias de hasta 34 °C en la temperatura del acero.

– Infiltración por apertura de juntas: la mampostería se instala con juntas para que el ladrillo tenga dónde dilatarse. Un ladrillo de 200 mm con α_t = 1.2 × 10⁻⁵ K⁻¹ calentado 1175 °C se dilata 2.8 mm, de modo que una junta de 2 mm cierra por completo y el anillo trabaja en compresión, que es el estado estanco. En una olla fría las juntas de las capas interiores permanecen abiertas y ofrecen un camino al metal y a la escoria. Ali y colaboradores (2020) demostraron que ese cierre y reapertura hacen que el comportamiento de la mampostería sea ortótropo y no lineal.

3.3 Por qué la instrumentación actual no basta

La cara caliente y el conjunto del revestimiento responden en escalas de tiempo completamente distintas. Con las propiedades del caso de referencia, la capa de trabajo tiene una difusividad de 2.6 × 10⁻⁶ m²/s y un tiempo característico de recorrido de aproximadamente una hora, mientras que la constante de tiempo del revestimiento completo, calculada como el producto de su resistencia por su capacidad térmica, es de 28 horas.

De esa desproporción se sigue el problema central del proyecto: la superficie se calienta y se enfría mucho más rápido que la masa que hay detrás. Una olla puede leer 1100 °C en el pirómetro con la interfaz entre la capa de trabajo y la de seguridad todavía por debajo de 400 °C, es decir, cumpliendo el criterio superficial y sin estar precalentada. La única forma de conocer esa temperatura interior es calcularla, porque no existe instrumento que la mida en operación.

Un dato adicional refuerza el argumento. Repartiendo la resistencia y la capacidad térmica entre las cinco capas del caso de referencia resulta lo siguiente:

| Capa | Espesor (mm) | % de la resistencia térmica | % de la capacidad térmica | Lectura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Trabajo | 127 | 9.9 % | 62.9 % | Es la batería térmica del sistema: almacena casi dos tercios de la energía |
| 2. Junta seca | 12.5 | 9.3 % | 3.6 % | Con 12.5 mm frena tanto como los 127 mm de capa de trabajo |
| 3. Seguridad | 76 | 27.7 % | 31.6 % | Aporta a ambas cosas de forma equilibrada |
| 4. Aislante | 13 | 53.1 % | 0.8 % | Es la válvula del sistema: frena más de la mitad y no almacena nada |
| 5. Coraza | 1.5 | 0.0 % | 1.1 % | Térmicamente transparente; solo aporta inercia |

La lectura de la tabla es que el revestimiento se comporta como una batería —la capa de trabajo— detrás de una válvula —el aislante y la junta seca—. Precalentar consiste en cargar esa batería, y el pirómetro solo ve la superficie de la carcasa. Ninguna de estas dos capas críticas tiene hoy propiedades medidas.

3.4 Lo que aporta el modelo

– Visibilidad: el perfil completo T(x, t) a través de las cinco capas en cualquier instante, que es información que ningún instrumento entrega.

– Decisión diferenciada: el tiempo de precalentamiento en función del estado real de cada olla y no de una práctica única.

– Criterio verificable: un umbral cuantitativo de olla precalentada que puede contrastarse contra las curvas de calentamiento recomendadas por el fabricante del refractario, publicadas por Harbison-Walker (2005).

– Base para trabajos posteriores: la historia de temperatura de la cara caliente es la variable que gobierna la velocidad de corrosión y de desgaste, lo que enlaza este modelo con el trabajo de predicción de vida de campaña.

3.5 Antecedentes bibliográficos que sostienen la viabilidad

| Referencia | Qué demuestra | Qué aporta a este proyecto |
| --- | --- | --- |
| Fredman (2000a) | Revisión crítica de cuatro décadas de modelos térmicos de olla, con comparación de dimensionalidades, condiciones de frontera y coeficientes | Evita repetir simplificaciones ya descartadas y da rangos de referencia para h y ε |
| Volkova y Janke (2003) | Un modelo de Fourier multicapa resuelto por etapas del ciclo reproduce mediciones industriales, e incorpora el desgaste como reducción de espesor | Es el antecedente más cercano; valida el enfoque y da la estructura de cálculo por etapas |
| Fredman, Torrkulla y Saxén (1999) | Modelo bidimensional validado en planta; los efectos 2D se concentran en fondo y esquinas | Acota el error de trabajar en una dimensión y delimita la zona de validez |
| Zimmer et al. (2008) | Perfil medido entre cara caliente y cara fría en olla industrial; resistencia térmica de contacto entre capas no despreciable | Datos de validación y justificación para incluir R″c como parámetro |
| Glaser, Görnerup y Sichen (2011) | Modelo térmico del proceso de precalentamiento con la física del quemador | Referencia central de la etapa que produce el entregable operativo |
| Campos et al. (2020) | Efecto de la capa aislante sobre temperatura del acero, temperatura de coraza y energía almacenada | Cuantifica el compromiso entre aislar y elevar la cara caliente |
| Ali et al. (2020) | Cierre y reapertura de juntas con la temperatura; esfuerzos que disminuyen al aumentar el espesor de junta | Enlaza el perfil térmico con el riesgo de infiltración |
| Mäkelä, Visuri y Fabritius (2023) | Modelo reciente del estado térmico de la olla en ciclo completo, validado | Estado del arte actual y referencia para la arquitectura del programa |

4. ALCANCE

4.1 Alcance de la primera versión

De común acuerdo se acotó la primera versión a una sola ventana del ciclo y a una sola dirección del flujo de calor, con el fin de tener un modelo funcionando y verificado antes de agregar complejidad.

– Ventana temporal: desde el fin de colado en el caster hasta el inicio del precalentamiento, con la olla vacía.

– Dominio espacial: el espesor de la pared a media altura, desde la cara caliente del refractario hasta la cara exterior de la coraza, en coordenadas cilíndricas.

– Configuración: cinco capas: trabajo 127 mm, junta seca 12.5 mm, seguridad 76 mm, aislante 13 mm y coraza 1.5 mm, con un total de 230 mm.

– Fenómenos representados: conducción transitoria en el espesor; radiación desde la cara caliente hacia el interior de la olla, que es el mecanismo dominante del enfriamiento; convección natural del aire de la cavidad; y pérdida por la cara fría por convección natural más radiación.

– Producto: el perfil de temperatura con el que la olla llega al precalentador, en función del tiempo que permaneció vacía.

4.2 Qué queda fuera de la primera versión y por qué

| Fuera de alcance | Motivo | Cuándo se incorpora |
| --- | --- | --- |
| Etapas con acero dentro de la olla: llenado, transporte, horno cuchara y colada continua | No intervienen mientras la olla está vacía; su efecto entra a través de la condición inicial | Versión V3, ciclo completo |
| Altura del acero, masa por colada, agitación con argón y estratificación del baño | Son propiedades del baño, ausente en la ventana modelada | Solo si se decide predecir la temperatura del acero |
| Etapa de precalentamiento | Es el paso siguiente, y requiere datos del quemador que aún no se tienen | Versión V2 |
| Fondo, esquina pared-fondo y línea de escoria | Tienen comportamiento bidimensional; el 1D radial no aplica | Requeriría un modelo 2D; fuera del proyecto |
| Desgaste del revestimiento | Se fija espesor constante hasta tener el modelo validado | Versión V4 |
| Análisis termomecánico | El modelo entrega temperaturas; los esfuerzos y la apertura de juntas se estiman a partir de ellas de forma aproximada | Estimación de primer orden en V2; el problema real es 2D o 3D |
| Secado y deshidratación de monolíticos | El revestimiento considerado es de ladrillo | Solo si se modelara el primer calentamiento de un castable |

4.3 Suposiciones declaradas

| Suposición | Respaldo | Cuándo deja de ser válida |
| --- | --- | --- |
| Conducción puramente radial; se desprecian gradientes axiales | Fredman et al. (1999) | En fondo, esquina y línea de escoria |
| Geometría cilíndrica multicapa | e/r₁ = 0.18 en el caso de referencia | Nunca; es la formulación correcta y no cuesta más |
| Contacto térmico perfecto entre capas en la primera corrida | Simplificación inicial | Zimmer et al. (2008) evidencian resistencia de contacto; se introduce R″c en la calibración |
| Propiedades constantes por capa en la versión estacionaria | Necesario para la verificación analítica | En el transitorio se usa k(T) y cp(T) |
| Radiación en la cara caliente tratada como cavidad con emisividad efectiva igual a la fracción de boca | Cavidad isoterma y casi negra; F = r/(2H + r) ≈ 0.18 | El interior no es isotérmico: fondo y línea de escoria difieren; es un tratamiento de primer orden |
| Espesor constante, sin desgaste | Válido para olla recién revestida | A partir de las primeras decenas de coladas |
| Sin costra ni escoria residual adherida | Simplificación | Si queda costra, actúa como capa adicional y altera la lectura del pirómetro |
| Sin cambio de fase ni generación interna | Revestimiento de ladrillo seco y estabilizado | En el primer calentamiento de un monolítico |

4.4 Criterios de éxito del proyecto

– Técnico: el modelo reproduce la temperatura de coraza medida con un error menor a 25 °C y la temperatura de cara caliente con un error menor a 50 °C, sostenido a lo largo de toda la ventana simulada y no solo en un instante.

– Físico: el modelo reproduce cualitativamente el desplazamiento del máximo de temperatura hacia el interior del refractario cuando la olla se vacía, que es la firma característica de esta etapa.

– Operativo: el modelo entrega una tabla o curva que, dada la lectura de pirómetro al entrar la olla al precalentador, indique el tiempo de precalentamiento requerido.

– Metodológico: todo resultado va acompañado de sus suposiciones, de la fuente de cada dato de entrada y de su incertidumbre.

5. DESARROLLO PROPUESTO

El desarrollo se organiza en cinco versiones sucesivas del modelo. Cada versión tiene un producto verificable y un criterio de aceptación, y no se pasa a la siguiente sin haberlo cumplido. La razón es práctica: un error de discretización arrastrado hasta la etapa de calibración se confunde con un error de propiedades y ya no se puede separar.

5.1 Versión V0. Modelo estacionario

– Objetivo: obtener el perfil de temperatura de la olla llena en régimen permanente, que cumple tres funciones: caso de verificación del futuro código transitorio, generador de la condición inicial del enfriamiento, y detector temprano de propiedades erróneas.

– Formulación: solución analítica de la pared cilíndrica multicapa por analogía de resistencias en serie, con películas convectivas en ambas caras.

q′ = (T_acero − T_∞) / [ 1/(2π·r₁·h_int) + Σᵢ ln(rᵢ₊₁/rᵢ)/(2π·kᵢ) + 1/(2π·r_ext·h_ext) ]   (1)

– Entradas: espesores, conductividades medias, radio interior, temperatura del acero, coeficiente baño-refractario, temperatura ambiente y coeficiente exterior.

– Salidas: temperatura en cada interfaz, flujo lineal, flux en ambas caras y reparto porcentual de la caída de temperatura por capa.

– Criterio de aceptación: temperatura de coraza dentro de un rango físicamente plausible, entre 250 y 400 °C en pared, y coherencia con la temperatura máxima de servicio de cada capa.

– Estado: ya construido en hoja de cálculo. Con los espesores actuales y propiedades propuestas de literatura entrega: cara caliente 1552 °C, interfaces en 1421, 1304, 965 y 335 °C, cara fría 335 °C, flujo lineal 63 375 W/m y flux en la cara caliente de 7759 W/m².

– Duración: concluida; queda pendiente recalcular con propiedades reales.

5.2 Versión V1. Transitorio con espesor constante, etapa de enfriamiento

Es el alcance acordado para la primera entrega del proyecto y el núcleo del trabajo.

– Objetivo: simular el enfriamiento de la olla vacía desde el fin de colado hasta el inicio del precalentamiento, y entregar el perfil que ingresa al precalentador en función del tiempo de espera.

– Formulación: conducción transitoria unidimensional en coordenadas cilíndricas con propiedades dependientes de la temperatura:

ρ(T)·cp(T)·∂T/∂t = (1/r)·∂/∂r [ r·k(T)·∂T/∂r ]   (2)

– Condición de frontera interior: radiación hacia la cavidad más convección natural, con la radiación escrita explícitamente como diferencia de cuartas potencias y emisividad efectiva de cavidad.

−k·∂T/∂r|_cara = ε_ef·σ·(T_cara⁴ − T_∞⁴) + h_cav·(T_cara − T_∞)   (3)

– Condición de frontera exterior: convección natural más radiación desde la coraza, con el coeficiente convectivo obtenido de la correlación de Churchill y Chu (1975).

– Condición inicial: el perfil estacionario de olla llena de la versión V0, declarado explícitamente como cota superior del perfil real al fin de colado.

– Método numérico: volumen finito con esquema implícito, media armónica de la conductividad en las caras entre capas, y solución del sistema tridiagonal por el algoritmo de Thomas.

– Salidas: familia de perfiles para tiempos de espera de 15, 30, 60, 120, 240 y 480 minutos; historia térmica de la cara caliente y de la coraza; energía remanente en el revestimiento.

– Criterios de aceptación: las cuatro verificaciones del apartado 7.4, más la reproducción cualitativa del máximo interior de temperatura.

– Duración estimada: de dos a tres semanas de trabajo efectivo.

5.3 Versión V2. Extensión al precalentamiento

– Objetivo: producir el entregable operativo del proyecto: el tiempo mínimo de precalentamiento en función del estado térmico con el que la olla llega al precalentador.

– Qué se agrega: una segunda etapa con su propia condición de frontera en la cara caliente, compuesta por un término radiativo desde la llama y las paredes del recinto y uno convectivo desde los gases, siguiendo el planteamiento de Glaser, Görnerup y Sichen (2011). El perfil final de V1 es el perfil inicial de V2.

– Barrido propuesto: para cada perfil generado en V1, simular el precalentamiento y registrar el instante en que se cumple el criterio de aceptación térmica.

– Criterio de olla precalentada: se propone un criterio doble en lugar del criterio simple de 1100 °C en la cara caliente: temperatura de cara caliente por encima de 1100 °C, y temperatura en la interfaz entre la capa de trabajo y la capa de seguridad por encima de un umbral a determinar con los propios resultados. El primero es medible en planta; el segundo es la aportación del modelo. Adicionalmente, la velocidad de calentamiento no debe exceder la rampa máxima admisible deducida del criterio de choque térmico.

– Salidas: curva de tiempo de precalentamiento requerido contra temperatura de cara caliente medida al ingreso, que es la variable que el operador conoce.

– Duración estimada: de una a dos semanas, condicionada a disponer de los datos del quemador.

5.4 Versión V3. Ciclo completo

– Objetivo: eliminar la dependencia de una condición inicial supuesta, simulando el ciclo entero y repitiéndolo hasta alcanzar el estado estacionario periódico.

– Qué se agrega: las etapas con acero dentro de la olla: llenado, transporte, tratamiento y colada continua. La cara caliente pasa a tener una condición convectiva desde el baño, y durante la colada la condición cambia de baño a aire en el instante en que el nivel desciende por debajo de la altura modelada.

– Criterio de convergencia: la diferencia máxima entre nodos, comparando el inicio de dos ciclos consecutivos, menor a 5 °C. Se alcanza típicamente entre el quinto y el decimoquinto ciclo.

– Valor que aporta: sustituye el estacionario de olla llena por el perfil real al fin de colado, que es más frío, y permite comparar prácticas operativas completas.

– Duración estimada: una semana, apoyada en la arquitectura de Mäkelä, Visuri y Fabritius (2023).

5.5 Versión V4. Transitorio con espesor variable

– Objetivo: representar la pérdida de espesor de la capa de trabajo con el número de coladas y evaluar su efecto sobre el tiempo de precalentamiento requerido.

– Formulación: el espesor de la capa de trabajo se expresa como función del número de colada, e₁(n), y la malla se regenera para cada n. Volkova y Janke (2003) muestran cómo introducir el desgaste en un modelo de este tipo.

– Efecto esperado: doble y en el mismo sentido: menor masa refractaria implica menor inercia, y menor espesor implica menor resistencia. La olla desgastada se enfría más rápido, su coraza está más caliente y requiere un precalentamiento distinto al de una olla nueva.

– Salidas: familia de curvas de tiempo mínimo de precalentamiento parametrizadas por el número de coladas.

– Requisito de datos: mediciones de espesor residual contra número de coladas, por escaneo láser o medición manual en paro.

– Duración estimada: una semana una vez validada V2, más el tiempo de conseguir los datos de desgaste.

5.6 Resumen de versiones

| Versión | Qué resuelve | Herramienta | Producto | Duración |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V0 | Estacionario multicapa, olla llena | Hoja de cálculo | Perfil de referencia y condición inicial | Concluida |
| V1 | Transitorio, etapa de enfriamiento, espesor constante | Python | Perfil al ingreso del precalentador | 2 a 3 semanas |
| V2 | Transitorio, etapa de precalentamiento | Python | Tiempo mínimo de precalentamiento | 1 a 2 semanas |
| V3 | Ciclo completo hasta estado periódico | Python | Condición inicial real; comparación de prácticas | 1 semana |
| V4 | Espesor variable con el número de coladas | Python | Curvas por número de colada | 1 semana |

6. INFORMACIÓN NECESARIA

Se distingue entre la información necesaria para construir el modelo, que permite escribir y verificar el código, y la necesaria para ejecutarlo con sentido físico, que es la que convierte un programa en una herramienta de ingeniería. El proyecto puede arrancar hoy con la primera; la segunda condiciona la fecha en que habrá resultados defendibles.

6.1 Geometría del revestimiento

| Dato | Símbolo | Estado actual | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Espesor de la capa de trabajo | e₁ = 127 mm | Capturado | Ladrillo en contacto con acero líquido |
| Espesor de la capa de junta seca | e₂ = 12.5 mm | Capturado | Elemento térmico de primer orden, no un detalle constructivo |
| Espesor de la capa de seguridad | e₃ = 76 mm | Capturado | — |
| Espesor de la capa aislante | e₄ = 13 mm | Capturado | Aporta el 53 % de la resistencia térmica |
| Espesor de la coraza | e₅ = 1.5 mm | POR VERIFICAR | Valor atípico; lo habitual en olla es de 20 a 50 mm. Afecta poco al perfil pero mucho a la inercia |
| Radio interior en la cara caliente | r₁ | FALTA | Necesario para la formulación cilíndrica; se está usando 1.30 m como valor provisional |
| Altura de la zona modelada | H | FALTA | Solo para convertir el flujo por metro en potencia total y para el factor de forma de la cavidad |
| Espesor nominal de junta de mampostería | e_j | FALTA | Necesario solo para la estimación de apertura de juntas |

6.2 Propiedades termofísicas por capa

Es la información que más tiempo toma conseguir y la que más determina el resultado. Ninguna de las cinco capas tiene hoy propiedades medidas; se está trabajando con rangos de literatura declarados como provisionales.

| Propiedad | Nivel mínimo aceptable | Prioridad | Cómo conseguirla |
| --- | --- | --- | --- |
| Conductividad térmica k(T) | Tres puntos: 400, 800 y 1200 °C. Si solo hay uno, registrar a qué temperatura | Máxima para aislante y junta seca | Ficha técnica del proveedor; ensayo bajo ASTM C1113/C1113M por alambre caliente |
| Densidad aparente ρ | Un valor por capa | Alta para la capa de trabajo, que almacena el 63 % de la energía | Ficha técnica; ensayo bajo ASTM C20 |
| Calor específico cp(T) | Un valor medio por capa; idealmente dos o tres puntos | Alta | Ficha técnica; ASTM E1269 por calorimetría diferencial de barrido |
| Porosidad aparente | Deseable | Media | ASTM C20; permite estimar k por correlación si falta |
| Emisividad de la cara caliente ε_int | Un valor; el rango de refractarios es 0.70 a 0.90 | Alta: gobierna el enfriamiento | Literatura; termografía comparativa |
| Emisividad de la coraza ε_ext | Un valor | Media | Termografía; cambia entre acero pintado y oxidado |
| Denominación y calidad de cada material | Nombre comercial y familia | Máxima | Área de refractarios o de compras |
| Coeficiente de expansión térmica α_t, E, ν y módulo de ruptura | Solo para el criterio de choque térmico y juntas | Baja en V1; media en V2 | Solicitud expresa al proveedor |

Dos capas concentran el riesgo. El aislante de 13 mm produce el 53 % de la caída total de temperatura y su conductividad es fuertemente dependiente de la temperatura y de la densidad. La junta seca de 12.5 mm frena tanto como los 127 mm de capa de trabajo y no existe ficha técnica de un relleno granular suelto: su conductividad depende del grado de compactación y del tamaño de grano, de modo que probablemente haya que tratarla como parámetro de calibración y declararlo así.

6.3 Información de proceso

| Dato | Estado | Por qué importa |
| --- | --- | --- |
| Duración del enfriamiento entre fin de colado e inicio de precalentamiento, con su dispersión mínima, media y máxima | FALTA — dato crítico | Es la variable que determina el estado térmico con el que la olla llega al precalentador y, por lo tanto, todo el entregable |
| Si la olla permanece tapada durante la espera | FALTA | Cambia la emisividad efectiva de la cavidad y con ella la velocidad de enfriamiento |
| Temperatura del acero al final del colado | Probablemente disponible en registro | Genera la condición inicial mediante el estacionario de olla llena |
| Si queda costra o escoria adherida tras el vaciado | FALTA | Actúa como capa adicional y altera la lectura del pirómetro |
| Número de coladas por olla y por día; ollas en rotación | FALTA | Contexto para el estado estacionario periódico de la versión V3 |
| Frecuencia y duración de paros que dejan enfriar la olla por completo | FALTA | Son los casos extremos, y son los que causan los problemas |
| Potencia, temperatura de gases y curva de rampa del precalentador | FALTA | Necesarios para la versión V2; no bloquean V1 |

6.4 Condiciones de frontera y del entorno

– Temperatura ambiente de la nave: medición directa; distinguir estación del año si la diferencia es apreciable.

– Coeficiente exterior: no es un dato a conseguir sino a calcular con la correlación de Churchill y Chu (1975) más el término radiativo. Es implícito, porque depende de la temperatura de coraza que el propio modelo produce, y obliga a iterar. En el caso de referencia converge a unos 22 W/(m²·K), de los cuales cerca del 70 % es radiación.

– Fracción de área de boca: se calcula de la geometría como F = r/(2H + r); con r = 1.30 m y H = 3.0 m resulta 0.18. Determina la emisividad efectiva de la cavidad.

– Coeficiente baño-refractario: solo interviene para generar la condición inicial; se puede tomar de la revisión de Fredman (2000a) y tratarlo como parámetro poco sensible.

6.5 Mediciones para la validación

Sin al menos una colada instrumentada el modelo queda como ejercicio de cálculo. El plan mínimo es el siguiente:

| Medición | Instrumento | Momento | Para qué |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperatura de coraza en dos alturas | Termografía o termopar de contacto | Al fin de colado, y a los 15, 30, 60 y 120 minutos | Variable principal de validación; es la salida del modelo más fácil de medir |
| Temperatura de cara caliente | Pirómetro óptico | Apenas se vacía la olla y a los mismos intervalos | Valida directamente la condición de frontera de cavidad |
| Temperatura del acero al fin de colado | Registro de proceso | Fin de colado | Genera la condición inicial |
| Tiempos reales de la olla instrumentada | Registro cronometrado | Toda la ventana | Sin esto ninguna comparación es concluyente |
| Temperatura ambiente de nave | Termómetro | Durante la medición | Frontera exterior |

Una sola colada instrumentada con cinco puntos en el tiempo es suficiente para validar la versión V1. La medición simultánea de cara caliente y coraza es especialmente valiosa porque cada una prueba una frontera distinta del modelo.

6.6 Semáforo de disponibilidad de datos

| Bloque de información | Estado | Bloquea a |
| --- | --- | --- |
| Espesores de las cinco capas | Disponible, con la coraza por verificar | Nada |
| Radio interior y altura | Falta; se usa valor provisional | Precisión de V0 y V1, no su construcción |
| Propiedades de las cinco capas | Falta; valores de literatura provisionales | La credibilidad de todo resultado numérico |
| Duración del enfriamiento y su dispersión | Falta | El entregable de V1 |
| Temperatura del acero al fin de colado | Probablemente disponible | La condición inicial |
| Mediciones de validación | Falta; requiere plan de instrumentación | La validación, no la construcción |
| Datos del quemador | Falta | La versión V2 |
| Espesor residual contra número de coladas | Falta | La versión V4 |

Conclusión operativa: la construcción del modelo puede comenzar de inmediato con valores provisionales, porque la estructura del código no depende de los números. Lo que sí depende de los datos es la fecha en que habrá un resultado defendible. Por eso se recomienda lanzar en paralelo la solicitud de fichas técnicas al proveedor y el levantamiento de tiempos de proceso, sin esperar a tenerlos para empezar a programar.

7. DESARROLLO TEÓRICO PROPUESTO

7.1 Formulación del problema

El problema queda determinado por una ecuación diferencial, una condición inicial y dos condiciones de frontera. La ecuación de gobierno es la conducción transitoria unidimensional en coordenadas cilíndricas, sin generación interna y con propiedades dependientes de la temperatura:

ρ(T)·cp(T)·∂T/∂t = (1/r)·∂/∂r [ r·k(T)·∂T/∂r ]   (4)

El factor 1/r y la r dentro del corchete expresan que el mismo flujo total se reparte sobre un área que crece con el radio. Con e/r₁ = 0.18 en este caso, ignorarlos subestimaría el flux en la cara caliente alrededor de un 13 %.

Condición de frontera en la cara caliente, olla vacía

−k·∂T/∂r|_(r=r₁) = ε_ef·σ·(T_s⁴ − T_∞⁴) + h_cav·(T_s − T_∞),   con ε_ef ≈ F = r/(2H + r)   (5)

La forma de escribir este término es la decisión de modelado más importante de la etapa de enfriamiento. La radiación desde la cara caliente hacia el interior de la olla existe y es el mecanismo dominante, pero cada punto de la pared también recibe la radiación de los demás puntos, que están a temperatura parecida. El intercambio neto entre puntos de la pared es por lo tanto pequeño, y lo que realmente se pierde es la fracción que escapa por la boca. Para una cavidad isoterma y casi negra, esa pérdida por unidad de área interior equivale a usar una emisividad efectiva igual a F. Tratar la cara caliente como superficie desnuda con ε_int = 0.85 sobreestima el flux inicial en un factor cercano a cinco: 535 kW/m² frente a 112 kW/m² en el caso de referencia.

Condición de frontera en la cara fría

−k·∂T/∂r|_(r=r_ext) = h_conv·(T_s − T_∞) + ε_ext·σ·(T_s⁴ − T_alr⁴)   (6)

No debe suprimirse aunque el enfoque del proyecto sea el enfriamiento hacia el interior. Con la cara fría adiabática el problema estacionario deja de existir —todo el revestimiento quedaría a la temperatura del acero— y en el transitorio se sobreestimaría la energía remanente del revestimiento.

Condición inicial

El perfil estacionario de olla llena de la versión V0, declarado explícitamente como cota superior. Durante la colada continua la olla no se acerca al estacionario: con la difusividad efectiva del revestimiento, 5.2 × 10⁻⁷ m²/s, el número de Fourier de una colada de 50 minutos es de 0.030, es decir, prácticamente cero.

7.2 Discretización propuesta

Se propone volumen finito con esquema implícito. El volumen finito integra la ecuación sobre cada rebanada de material en lugar de aproximar sus derivadas, de modo que la conservación de la energía queda garantizada por construcción incluso con mallas gruesas y con capas cuyas conductividades difieren en dos órdenes de magnitud, que es exactamente el caso. El esquema implícito es incondicionalmente estable y permite elegir el paso de tiempo por exactitud y no por estabilidad.

Integrando sobre el volumen de control del nodo P, con caras en r_w y r_e y vecinos en r_W y r_E, la ecuación discretizada por unidad de altura resulta:

a_P·T_P = a_W·T_W + a_E·T_E + b   (7)

a_W = 2π·k_w / ln(r_P/r_W),   a_E = 2π·k_e / ln(r_E/r_P)   (8)

a_P⁰ = ρ·cp·π·(r_e² − r_w²)/Δt,   a_P = a_W + a_E + a_P⁰,   b = a_P⁰·T_P⁰   (9)

Las conductancias tienen forma logarítmica porque la geometría es cilíndrica; en el límite de capas delgadas frente al radio se reducen a la forma plana conocida. La conductividad en la cara entre dos materiales distintos debe evaluarse por media armónica, en su forma cilíndrica:

k_e = ln(r_E/r_P) / [ ln(r_e/r_P)/k_P + ln(r_E/r_e)/k_E ]   (10)

Usar media aritmética en su lugar es un error silencioso: el programa corre y las gráficas parecen razonables, pero el modelo deja pasar más calor del que físicamente pasaría. En la interfaz entre la capa de seguridad y el aislante, con k de 1.53 y 0.137 W/(m·K), la media aritmética da 0.83 y la armónica 0.25, un factor de más de tres.

Nodos de frontera

En los extremos el volumen de control es medio y el balance incluye el flujo que entra desde el exterior. Como el término radiativo no es lineal en la temperatura, se propone resolverlo por iteración dentro de cada paso de tiempo: se calcula el coeficiente radiativo equivalente h_r = ε·σ·(T_s + T_∞)·(T_s² + T_∞²) con la temperatura de la iteración anterior, se resuelve el sistema, se recalcula h_r con la temperatura recién obtenida y se repite hasta que la superficie cambie menos de 0.01 °C. Bastan dos o tres iteraciones por paso.

La razón de no linealizar de una vez por todas es cuantitativa: entre 1550 y 700 °C el coeficiente radiativo cae en un factor cercano a cinco. Un coeficiente constante no reproduce el enfriamiento, que es justamente el fenómeno que se quiere modelar.

Malla y paso de tiempo

– Malla: se construye capa por capa, nunca uniforme sobre el espesor total, de modo que las fronteras físicas coincidan con caras de volumen de control. Como punto de partida: 20 nodos en la capa de trabajo, 5 en la junta seca, 12 en la de seguridad, 6 en el aislante y 3 en la coraza.

– Paso de tiempo: con esquema implícito se elige por exactitud. Se propone 1 segundo en los primeros cinco minutos, donde la superficie cambia rápido, y 10 a 30 segundos después.

– Justificación de descartar el esquema explícito: la estabilidad exigiría Δt ≤ Δx²/(2α), y la coraza de acero, con α = 8.2 × 10⁻⁶ m²/s, impondría pasos de fracciones de segundo y cientos de miles de pasos por corrida.

7.3 Cómo comenzar: secuencia de construcción con verificación en cada paso

Se propone construir el programa en siete pasos, cada uno con su prueba. La disciplina de no avanzar sin pasar la prueba del paso anterior es lo que evita el escenario más costoso del proyecto: descubrir en la etapa de calibración que hay un error de programación y no poder separarlo de un error de propiedades.

| Paso | Qué se construye | Prueba que debe pasar |
| --- | --- | --- |
| 1 | Estructura de datos: capas, propiedades, malla generada capa por capa | La suma de espesores de la malla iguala el espesor total; las interfaces coinciden con caras de celda |
| 2 | Conductancias y coeficientes del sistema, con propiedades constantes | Los coeficientes cumplen a_P = a_W + a_E + a_P⁰ en todos los nodos interiores |
| 3 | Solucionador tridiagonal (algoritmo de Thomas) | Resuelve correctamente un sistema pequeño verificable a mano |
| 4 | Avance en el tiempo con una sola capa, propiedades constantes y temperatura impuesta en la superficie | Reproduce la solución analítica del sólido semiinfinito con error menor al 1 % |
| 5 | Multicapa con media armónica en las interfaces y fronteras convectivas | Con condiciones de frontera constantes y tiempo largo, converge al perfil estacionario de la versión V0 |
| 6 | Frontera radiativa con iteración dentro del paso | El balance global de energía cierra con error menor al 1 %; la temperatura de superficie es monótona decreciente durante el enfriamiento |
| 7 | Propiedades dependientes de la temperatura | El resultado con k(T) y con k media difiere de forma coherente y explicable, no de forma errática |

7.4 Las cuatro verificaciones obligatorias

– Contra solución analítica: una capa, propiedades constantes, temperatura impuesta en la superficie, comparado con T(x,t) = T_s + (T_i − T_s)·erf[x/(2√(α·t))]. Criterio: error menor al 1 %.

– Convergencia al estacionario: condiciones de frontera constantes y tiempo largo; debe converger al perfil calculado analíticamente en V0. Es la única prueba que detecta errores en el tratamiento de las interfaces entre capas.

– Balance global de energía: la energía acumulada en el revestimiento debe igualar la diferencia entre lo que entra y lo que sale. Criterio: cierre mejor al 1 %.

– Independencia de malla y de paso de tiempo: duplicar el número de nodos y reducir Δt a la mitad debe cambiar el resultado en menos de 2 °C.

A estas cuatro se añade una quinta prueba, cualitativa pero decisiva para esta etapa: el modelo debe reproducir el desplazamiento del máximo de temperatura hacia el interior del refractario conforme la olla se enfría. Si el máximo se queda en la cara caliente, la condición de frontera radiativa está mal implementada.

7.5 Construcción del modelo inicial: el estacionario

El modelo inicial es el estacionario y ya está construido en hoja de cálculo. Conviene detallar por qué se hace primero y qué se obtuvo, porque es el punto de partida de todo lo demás.

Por qué el estacionario primero

– Verificación: el estacionario cilíndrico multicapa tiene solución analítica cerrada. Es el patrón contra el cual se comprueba que el código transitorio trata correctamente las interfaces.

– Condición inicial: genera el perfil de arranque del enfriamiento sin necesidad de simular las etapas anteriores.

– Detección temprana de propiedades erróneas: si la coraza sale a 600 °C o a 80 °C, hay un error en las conductividades o en los coeficientes, y se descubre en un día en lugar de en tres semanas.

Lo que no debe hacerse es presentar el estacionario como un estado del proceso. La olla nunca lo alcanza: la constante de tiempo del revestimiento, calculada como el producto de su resistencia por su capacidad térmica, es de 28 horas, frente a etapas de decenas de minutos.

Resultado del modelo inicial

Con los espesores capturados, propiedades propuestas de literatura, r₁ = 1.30 m, acero a 1560 °C, h_int = 1000 W/(m²·K), ambiente a 35 °C y h_ext = 22 W/(m²·K):

| Posición | Temperatura (°C) | Caída en la capa (°C) | % de la caída total |
| --- | --- | --- | --- |
| Cara caliente del refractario | 1552 | — | — |
| Interfaz trabajo / junta seca | 1421 | 131 | 8.6 % |
| Interfaz junta seca / seguridad | 1304 | 117 | 7.7 % |
| Interfaz seguridad / aislante | 965 | 338 | 22.2 % |
| Interfaz aislante / coraza | 335 | 630 | 41.3 % |
| Cara fría de la coraza | 335 | 0.3 | 0.02 % |

Flujo lineal 63 375 W/m; flux en la cara caliente 7759 W/m². El hallazgo relevante es que la junta seca de 12.5 mm produce casi la misma caída de temperatura que los 127 mm de capa de trabajo, lo que la convierte en un dato prioritario que hoy no se tiene.

7.6 Del estacionario al transitorio: qué se agrega

| Elemento | En el estacionario | En el transitorio |
| --- | --- | --- |
| Término de acumulación | Ausente | Aparece ρ·cp·∂T/∂t; se necesita ρ y cp de cada capa, no solo k |
| Condición inicial | No aplica | Es indispensable; la aporta el propio estacionario |
| Discretización espacial | No hay: solución analítica | Malla por capas con volúmenes de control |
| Discretización temporal | No hay | Esquema implícito con paso variable |
| Radiación | Absorbida en un coeficiente combinado | Explícita como T⁴, resuelta por iteración dentro del paso |
| Propiedades | Constantes, valor medio por capa | Dependientes de la temperatura, interpoladas |
| Resultado | Un perfil | Una familia de perfiles y las historias térmicas de cada punto |

8. HERRAMIENTAS PROPUESTAS

8.1 Recomendación

Hoja de cálculo para el modelo estacionario y Python para todas las versiones transitorias. No es una elección de gusto: responde a la naturaleza de cada cálculo.

| Criterio | Hoja de cálculo | Python | MATLAB |
| --- | --- | --- | --- |
| Modelo estacionario | Ideal: el cálculo es una cadena de resistencias y se ve todo a la vez | Innecesario | Innecesario |
| Modelo transitorio con miles de pasos | Impráctico: obliga a una hoja gigante y frágil | Natural: bucles, vectores y solucionador tridiagonal | Igualmente natural |
| Barrido de decenas de casos | Manual y propenso a error | Un bucle | Un bucle |
| Gráficas del entregable | Aceptables | Reproducibles y automatizables con Matplotlib | Equivalente |
| Costo y disponibilidad | Disponible | Libre; instalable en cualquier equipo | Requiere licencia |
| Trazabilidad y control de cambios | Baja: los cambios no dejan rastro | Alta con control de versiones | Media |
| Comunicación en planta | Alta: todos abren un Excel | Baja sin una interfaz | Baja |

La combinación propuesta aprovecha lo mejor de ambos: Python calcula y genera los resultados; la hoja de cálculo sirve como formato de captura de datos y como entregable para planta, alimentada con las tablas que produzca el modelo.

8.2 Entorno y bibliotecas

– NumPy: manejo de vectores y matrices; es donde vive la malla y el campo de temperatura.

– SciPy: opcionalmente scipy.linalg.solve_banded para el sistema tridiagonal, aunque escribir el algoritmo de Thomas propio es preferible en un trabajo académico porque demuestra comprensión y son quince líneas.

– Matplotlib: gráficas de perfiles e historias térmicas.

– Pandas: lectura de la tabla de propiedades y del ciclo desde el archivo de captura, y escritura de resultados.

– Entorno: cualquier instalación de Python 3 con Jupyter para explorar y archivos .py para el código estable. Se recomienda desarrollar en cuaderno y consolidar en módulos.

8.3 Organización del código

| Módulo | Responsabilidad |
| --- | --- |
| datos.py | Lectura de geometría, propiedades y parámetros desde el archivo de captura. Ninguna constante numérica escrita en el código |
| propiedades.py | Devolver k, ρ y cp interpolados a la temperatura dada, por capa |
| malla.py | Construir nodos y caras respetando las interfaces entre capas |
| coeficientes.py | Ensamblar a_W, a_E, a_P y b con media armónica cilíndrica en las caras |
| fronteras.py | Devolver el flujo o el coeficiente equivalente de cada cara según la etapa; incluye el modelo de cavidad y la iteración radiativa |
| tdma.py | Algoritmo de Thomas |
| simular.py | Avanzar una etapa; encadenar etapas; guardar historias |
| verificar.py | Las cuatro pruebas obligatorias, ejecutables con un comando |
| graficar.py | Perfiles, historias y las figuras del reporte |

8.4 Trazabilidad

– Separación entre datos y código: todos los números de entrada viven en el archivo de captura, no en el código. Así, cuando lleguen las fichas técnicas del proveedor, se sustituye una celda y se vuelve a correr sin tocar el programa.

– Registro del origen de cada dato: cada propiedad lleva su fuente y su estado: medida, de ficha técnica, de literatura o de calibración. Un resultado obtenido con propiedades de literatura no se reporta con el mismo estatus que uno obtenido con propiedades medidas.

– Control de versiones: un repositorio local con Git basta; permite volver a la versión que producía un resultado dado, que es exactamente lo que se necesita cuando el modelo empieza a dar números distintos.

– Reproducibilidad: cada figura del reporte debe poder regenerarse ejecutando un archivo, sin pasos manuales intermedios.

9. PLAN DE TRABAJO

| Fase | Actividad | Producto verificable | Duración | Depende de |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F0 | Definición del sistema, convenios y suposiciones declaradas | Documento de una página con el esquema acotado de capas | 3 días | — |
| F1 | Modelo estacionario | Perfil de referencia y condición inicial | Concluida | F0 |
| F2 | Solicitud de fichas técnicas y levantamiento de tiempos de proceso | Tabla de propiedades con fuente e incertidumbre; distribución de tiempos de enfriamiento | En paralelo, 2 a 4 semanas | — |
| F3 | Código transitorio: pasos 1 a 4 de la sección 7.3 | Solucionador verificado contra sólido semiinfinito | 1 semana | F1 |
| F4 | Código transitorio: pasos 5 a 7 | Multicapa con radiación de cavidad y propiedades variables | 1 a 2 semanas | F3 |
| F5 | Simulación de la etapa de enfriamiento y barrido de tiempos de espera | Familia de perfiles al ingreso del precalentador | 1 semana | F4 |
| F6 | Colada instrumentada y validación | Comparación contra temperatura de coraza y cara caliente con error reportado | Según disponibilidad de planta | F5, F2 |
| F7 | Extensión al precalentamiento y criterio de tiempo mínimo | Curva operativa de tiempo de precalentamiento | 1 a 2 semanas | F6 |
| F8 | Ciclo completo y desgaste | Curvas por número de coladas | 2 semanas | F7 |

La ruta crítica no es el código sino los datos. La construcción y verificación del modelo transitorio ocupa unas tres semanas y puede comenzar de inmediato con valores provisionales; la obtención de propiedades reales y de la distribución de tiempos de enfriamiento es lo que determina cuándo habrá un resultado presentable. Por eso la fase F2 se lanza en paralelo desde el primer día.

10. RIESGOS Y MITIGACIÓN

| Riesgo | Efecto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| No se consigue la conductividad del aislante ni la de la junta seca | Son las dos capas que aportan el 62 % de la resistencia térmica; sin ellas todo resultado es incierto | Tratarlas como parámetros de calibración contra temperatura de coraza medida, y declararlo explícitamente en el reporte |
| No se consigue una colada instrumentada | El modelo queda verificado pero no validado | Reportarlo como modelo verificado y no validado; usar los datos publicados por Zimmer et al. (2008) como contraste cualitativo |
| El espesor de coraza capturado es incorrecto | Afecta la inercia térmica, que es lo que gobierna un modelo de enfriamiento | Verificar contra plano mecánico antes de la fase F5; el modelo lo toma como parámetro y basta recorrer |
| Sobreajuste durante la calibración | El modelo reproduce los datos disponibles pero falla al extrapolar a otros tiempos, que es justo lo que se le pedirá | Limitar a dos o tres parámetros de ajuste, elegidos por orden de incertidumbre física; nunca ajustar espesores ni duraciones |
| Tiempos de proceso registrados solo como promedio | Se pierde la dispersión, que es la información valiosa: los casos extremos son los que causan problemas | Solicitar el registro colada por colada y no el promedio; con veinte coladas basta para caracterizar la distribución |
| Alcance creciente hacia el modelo 2D o termomecánico | Consume el tiempo del proyecto sin producir el entregable | Mantener las versiones V0 a V2 como compromiso; V3 y V4 solo si sobra tiempo |
| El interior de la olla no es isotérmico y el factor de cavidad resulta insuficiente | Error sistemático en la velocidad de enfriamiento | Tratar F como parámetro de calibración acotado entre 0.10 y 0.25; contrastar con la temperatura de cara caliente medida |

11. REFERENCIAS

Ali, M., Sayet, T., Gasser, A. y Blond, E. (2020). Transient thermo-mechanical analysis of steel ladle refractory linings using mechanical homogenization approach. Ceramics, 3(2), 171–189. https://doi.org/10.3390/ceramics3020016

ASTM International. ASTM C20. Standard Test Methods for Apparent Porosity, Water Absorption, Apparent Specific Gravity, and Bulk Density of Burned Refractory Brick and Shapes by Boiling Water. West Conshohocken, PA.

ASTM International. ASTM C71. Standard Terminology Relating to Refractories. West Conshohocken, PA.

ASTM International. ASTM C1113/C1113M. Standard Test Method for Thermal Conductivity of Refractories by Hot Wire (Platinum Resistance Thermometer Technique). West Conshohocken, PA.

ASTM International. ASTM C1171. Standard Test Method for Quantitatively Measuring the Effect of Thermal Shock and Thermal Cycling on Refractories. West Conshohocken, PA.

Austin, P. R., Camplin, J. M., Herbertson, J. y Taggart, I. J. (1992). Mathematical modelling of thermal stratification and drainage of steel ladles. ISIJ International, 32(2), 196–202. https://doi.org/10.2355/isijinternational.32.196

Campos, M. G. G., Santos, M. F., Moreira, M. H., Angélico, R. A., Sako, E. Y. y Pandolfelli, V. C. (2020). Holistic view of the insulating layer on the thermal efficiency of a steel ladle lining. International Journal of Ceramic Engineering & Science, 2(3), 113–129. https://doi.org/10.1002/ces2.10043

Carslaw, H. S. y Jaeger, J. C. (1959). Conduction of Heat in Solids (2ª ed.). Oxford University Press.

Churchill, S. W. y Chu, H. H. S. (1975). Correlating equations for laminar and turbulent free convection from a vertical plate. International Journal of Heat and Mass Transfer, 18(11), 1323–1329. https://doi.org/10.1016/0017-9310(75)90243-4

Fredman, T. P. (2000a). Heat transfer in steelmaking ladle refractories and steel temperature: A literature review. Scandinavian Journal of Metallurgy, 29(6), 232–258. https://doi.org/10.1034/j.1600-0692.2000.d01-28.x

Fredman, T. P. (2000b). A model for rapid computation of dynamic heat conduction in steelmaking ladle linings. IFAC Proceedings Volumes, 33(22), 369–373. https://doi.org/10.1016/S1474-6670(17)37022-2

Fredman, T. P., Torrkulla, J. y Saxén, H. (1999). Two-dimensional dynamic simulation of the thermal state of ladles. Metallurgical and Materials Transactions B, 30(2), 323–330. https://doi.org/10.1007/s11663-999-0061-2

Fruehan, R. J. (Ed.) (1998). The Making, Shaping and Treating of Steel: Steelmaking and Refining Volume (11ª ed.). The AISE Steel Foundation, Pittsburgh.

Glaser, B., Görnerup, M. y Sichen, D. (2011). Thermal modelling of the ladle preheating process. Steel Research International, 82(12), 1425–1434. https://doi.org/10.1002/srin.201100198

Harbison-Walker Refractories Company (2005). Handbook of Refractory Practice. Moon Township, PA.

Hasselman, D. P. H. (1969). Unified theory of thermal shock fracture initiation and crack propagation in brittle ceramics. Journal of the American Ceramic Society, 52(11), 600–604. https://doi.org/10.1111/j.1151-2916.1969.tb15848.x

Incropera, F. P., DeWitt, D. P., Bergman, T. L. y Lavine, A. S. (2011). Fundamentals of Heat and Mass Transfer (7ª ed.). John Wiley & Sons.

Kingery, W. D. (1955). Factors affecting thermal stress resistance of ceramic materials. Journal of the American Ceramic Society, 38(1), 3–15. https://doi.org/10.1111/j.1151-2916.1955.tb14545.x

Mäkelä, I., Visuri, V.-V. y Fabritius, T. (2023). A mathematical model for the thermal state of a steel ladle. Ironmaking & Steelmaking, 50(7), 867–877. https://doi.org/10.1080/03019233.2023.2201544

Mazumdar, D. y Evans, J. W. (2010). Modeling of Steelmaking Processes. CRC Press.

Özışık, M. N., Orlande, H. R. B., Colaço, M. J. y Cotta, R. M. (2017). Finite Difference Methods in Heat Transfer (2ª ed.). CRC Press.

Patankar, S. V. (1980). Numerical Heat Transfer and Fluid Flow. Hemisphere Publishing.

Poirier, D. R. y Geiger, G. H. (2016). Transport Phenomena in Materials Processing (2ª ed.). Springer/TMS.

Santos, M. F., Moreira, M. H., Campos, M. G. G., Pelissari, P. I. B. G. B., Angélico, R. A., Sako, E. Y., Sinnema, S. y Pandolfelli, V. C. (2018). Enhanced numerical tool to evaluate steel ladle thermal losses. Ceramics International, 44(11), 12831–12840. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2018.04.092

Sarkar, R. (2016). Refractory Technology: Fundamentals and Applications. CRC Press.

Schacht, C. A. (Ed.) (2004). Refractories Handbook. Marcel Dekker.

Thomas, L. H. (1949). Elliptic Problems in Linear Difference Equations over a Network. Watson Scientific Computing Laboratory Report, Columbia University, Nueva York.

Volkova, O. y Janke, D. (2003). Modelling of temperature distribution in refractory ladle lining for steelmaking. ISIJ International, 43(8), 1185–1190. https://doi.org/10.2355/isijinternational.43.1185

Zimmer, A., Lima, Á. N. C., Trommer, R. M., Bragança, S. R. y Bergmann, C. P. (2008). Heat transfer in steelmaking ladle. Journal of Iron and Steel Research International, 15(3), 11–14. https://doi.org/10.1016/S1006-706X(08)60117-X